焊接检验原理

选择题汇总（复习专用）

西南石油大学 · 焊接技术与工程 2023级
学习通作业提取 · 2026-06-01

## 一、射线检测（30题）

1. 以下关于X射线的说法错误的是( )

A. X射线不带电荷

B. X射线是电磁波

C. 在真空中沿直线以光速前进

D. X射线的波长比可见光长

2. 射线检测对以下哪类缺陷的检出率高?( )

A. 面积型缺陷

B. 体积型缺陷

C. 细小缺陷

D. 以上都是

3. 以下哪一条不是射线照相法的优点?( )

A. 缺陷图像直观

B. 定性准确

C. 长度测定准确

D. 深度测定准确

4. 胶片射线照相时，像质计通常放在( )

A. 增感屏和胶片之间

B. 胶片侧工件表面

C. 射源侧工件表面

D. B和C都有可能

5. 下列哪种材质的像质计可用于不锈钢的检测?( )

A. 铝

B. 钨

C. 铁

D. 铜

6. 以下哪一个作用不是增感屏的主要作用?( )

A. 保护胶片

B. 增加对胶片的感光作用

C. 吸收部分散射线

D. 提高照相对比度

7. 普通丝型像质计由几根编号连续的金属丝组成?( )

A. 1根

B. 2根

C. 5根

D. 7根

8. 以下哪种方法可减小几何不清晰度?( )

A. 选用质量好的胶片

B. 选择焦点尺寸大的X射线机

C. 增加曝光时间

D. 增加焦距

9. 以下哪个因素是增加固有不清晰度的?( )

A. 减小焦距

B. 增加管电流

C. 增加曝光时间

D. 增加射线能量

10. 底片上相邻区域的黑度差是( )

A. 梯度

B. 对比度

C. 清晰度

D. 颗粒度

11. 射线照相时，最大的散射源是( )

A. 地面

B. 工件本身

C. 增感屏

D. 墙面

12. 射线照相法中的焦距(F)是指( )

A. 射线源焦点至工件表面的距离

B. 射线源焦点至胶片的距离

C. 工件表面至胶片的距离

D. 射线机窗口至胶片的距离

13. 在实际的射线照相检验中，确定焦距最小值的方法是( )

A. 查曝光曲线

B. 互易定律

C. 平方反比定律

D. 采用诺模图

14. 胶片暗室处理的主要程序步骤是( )

A. 显影-定影-干燥-水洗

B. 显影-定影-停显-评定

C. 显影-停显-定影-水洗-干燥

D. 显影-定影-停显-水洗-干燥

15. 有关黑度测定的说法错误的是( )

A. 底片黑度用黑度计测定

B. 最大黑度一般在底片中部焊接接头热影响区位置

C. 最小黑度一般在底片两端焊缝余高中心位置

D. 有效评定区内黑度的平均值要在规定的范围内

16. 以下有关背散射检查的说法错误的是( )

A. 背散射检查即"B"标记检查

B. "B"影像较黑，说明背散射严重

C. "B"影像较白，说明背散射严重

D. 在暗盒背面贴附一个铅字"B"标记

17. 改善几何不清晰度可利用( )

A. 小焦点胶片与工件紧贴

B. 采用细粒度胶片

C. 使用铅增感

D. 以上都不正确

18. 胶片经曝光后产生的潜影( )

A. 能够直接被肉眼观察到

B. 在红灯下能够被肉眼观察到

C. 需要经过电信号转化成图像

D. 以上都不是

19. 高能射线是能量在( )以上的X射线。

A. 0.1MeV

B. 1MeV

C. 10MeV

D. 100MeV

20. 金属增感屏能起增感作用，是由于增感屏受射线照射时( )

A. 产生光电子

B. 产生可见光

C. 产生γ射线

D. A、B和C

21. 像质计是用来( )的。

A. 确定可检出最小缺陷

B. 确定可检出缺陷深度

C. 评估缺陷深度

D. 表征射线照相技术质量

22. X射线的穿透能力主要取决于( )

A. 管电流

B. 管电压

C. 曝光时间

D. 焦距

23. γ射线的穿透力主要取决于( )

A. 射源尺寸

B. 射源种类

C. 曝光时间

D. 源活动

24. 定影液的主要作用是( )

A. 增加底片黑度

B. 中和显影液中的碱

C. 提高底片的对比度

D. 去掉未被显影的银盐

25. X射线机的管电流增大，产生的连续X射线的线质( )

A. 变硬

B. 不变

C. 变软

D. 以上都不对

26. X射线管保持高真空度的原因是( )

A. 可使电子聚焦

B. 提高射线转换效率

C. 可不受气体分子阻挡而消耗能量，并保持灯丝不氧化

D. 可以减小X射线的生物效应

27. 采用4.5mm×4.5mm方形有效焦点的X射线机透照厚度100mm的工件，当焦距为1000mm时，其"几何不清晰度"为( )

A. 0.25mm

B. 0.5mm

C. 0.75mm

D. 1mm

28. 射线胶片的反差系数γ与感光速度S取决于胶片的( )

A. 乳胶厚度

B. 溴化银的粒度

C. 含银量

D. 电离能力

29. 射线探伤底片的黑度为D=2时，透射光强度是入射光强度的( )

A. 1/10

B. 1/20

C. 1/100

D. 1/2

30. 射线几何不清晰度( )

A. 与工件厚度成正比，与焦点尺寸成反比

B. 与工件厚度成反比，与焦点尺寸成反比

C. 与焦点尺寸成正比，与焦距成反比

D. 与焦点尺寸成反比，与焦距成正比

## 二、涡流探伤（5题）

1. 在下面几个检测对象中指出不能用涡流检测的对象( )

A. 铝铸件表面裂纹

B. 钢表面淬火硬度不均匀度

C. 铸钢中心部位孔穴

D. 钢焊缝的母材与熔敷金属界面

2. 涡流试验的原理是( )

A. 磁致伸缩

B. 电磁感应

C. 压电能量转换

D. 磁通势

3. 涡流的透入深度与哪个因素无关( )

A. 交流电流频率

B. 材料的电导率

C. 材料的磁导率

D. 材料的形状

4. 以下哪部分用来给电桥电路提供电源( )

A. 检测线圈

B. 振荡器

C. 电表

D. 移相器

5. 以下哪个不是对比试样的作用( )

A. 调整探伤装置的灵敏度

B. 确定探伤仪上各旋钮的位置

C. 作判废标准

D. 可检出的最小缺陷

## 三、磁粉检测（15题）

1. 磁粉探伤对哪种缺陷的检测不可靠？( )

A. 表面折叠

B. 埋藏很深的洞

C. 表面裂纹

D. 表面缝隙

2. 当不连续性处于什么方向时，其漏磁场最强？( )

A. 与磁场成180°

B. 与磁场成45°

C. 与磁场成90°

D. 与磁场成0°

3. 铁磁性物质在加热时，铁磁性消失而变为顺磁性物质的温度叫做：( )

A. 饱和点

B. 居里点

C. 熔点

D. 转向点

4. 采用轴向通电法探伤，在决定磁化电流时，应考虑零件的( )

A. 长度

B. 直径

C. 长径比

D. 表面状态

5. 指出下列有关B-H曲线的叙述哪种说法是正确的？( )

A. 在B-H曲线上，把H为零的B值称为矫顽力

B. 在B-H曲线上，矫顽力表示反磁场的大小

C. B-H曲线是表示磁场强度与磁通密度关系的曲线

D. 以上都是

6. 下列关于漏磁场的叙述，正确的是：( )

A. 内壁缺陷处的漏磁场比同样大小的表面缺陷漏磁场大

B. 缺陷的漏磁场通常与试件上的磁场强度成反比

C. 表面缺陷的漏磁场，随离开表面的距离增大而急剧下降

D. 有缺陷的试件，才会产生漏磁场

7. 下列有关磁化电流方向与缺陷方向之间关系的正确叙述是( )

A. 直接通电磁化时，与电流方向垂直的缺陷最容易探测到

B. 直接通电磁化时，与电流方向平行的缺陷最容易探测到

C. 直接通电磁化时，与电流方向无关，任何方向的缺陷都能探出

D. 用线圈法磁化时，与线圈内电流方向垂直的缺陷最容易探出

8. 铁磁材料是指( )

A. 磁导率略小于1的材料

B. 磁导率略远大于1的材料

C. 磁导率略近于1的材料

D. 磁导率略等于1的材料

9. 下面关于断电相位控制器的叙述中，正确的是( )

A. 断电相位控制器能使交流剩磁法探伤时剩磁稳定

B. 断电相位控制器不能取代探伤机的自耦变压器调节电流

C. 无断电相位控制器时，只要用交流充磁就能得到稳定剩磁

D. 无断电相位控制器时，磁化电流足够大，交流充磁也能获得稳定的剩磁

10. 下列关于磁粉的叙述哪些是正确的?( )

A. 磁粉应具有高磁导率

B. 磁粉粒度越小越好

C. 磁粉应具有大的矫顽力

D. 磁粉的沉降速度越快越好

11. 下列关于磁化方法和磁场强度的叙述中，正确的是( )

A. 在磁轭法中，磁极连线上的磁场方向垂直于连线

B. 在触头法中，电极连线上的磁场方向平行于连线

C. 在线圈法中，线圈轴线上的磁场方向与线圈轴线平行

D. 在芯棒法中，磁场方向与芯棒轴线平行

12. 以下关于磁粉探伤检测时机的叙述，哪一条是错误的?( )

A. 检测时机应选在其加工后，磨削前进行

B. 检测时机应选在容易产生缺陷的各道工序后进行

C. 检测时机应选在涂漆、电镀等表面处理之前进行

D. 对延迟裂纹倾向的材料，应在焊后24h进行

13. 检查管状零件表面纵向缺陷时采用哪种类型的磁场最好?( )

A. 纵向磁场

B. 周向磁场

C. 摆动磁场

D. 旋转磁场

14. 下列关于剩磁法磁粉探伤的叙述，哪一条是错误的?( )

A. 切断磁化电流后施加磁悬液的方法叫做剩磁法

B. 高矫顽力材料制成的零件可以用剩磁法探伤

C. 剩磁法一般采用干法检验

D. 剩磁法对表面缺陷检出灵敏度低

15. 触头放置在焊缝两侧，两触头连线与焊缝垂直，此时可检出焊接接头的( )

A. 表面纵向裂纹

B. 埋藏裂纹

C. 表面横向裂纹

D. 以上都是

## 四、超声波检测-客观题（63题）

1. 焊缝超声波检测中最常用的超声波形是( )

A. 纵波

B. 横波

C. 表面波

D. 板波

2. 斜探头K值的测定应在声场的( )

A. 1.67N以外进行

B. N以外进行

C. 2N以外进行

D. 3N以外进行

3. 垂直入射时，若Z1≈Z2（即两种声阻抗接近的介质界面），则声压透射率应为( )

A. 0.5

B. -0.5

C. 1

D. -1

4. 探头波束在远场能量的集中以( )

A. 波束边缘最大

B. 波束中心最大

C. 波束中心与边缘一样大

D. 与波束宽度成反比

5. 超声波传播的条件是( )

A. 有发射声波的声源

B. 有传播声波的弹性介质

C. 无限大介质和波导通道

D. A和B

6. 超声波传播过程中( )

A. 既有能量传播，也有物质的迁移

B. 没有能量传播，仅有物质的迁移

C. 既有能量传播，没有物质的迁移

D. 以上都不正确

7. 超声波检测频率越高，则( )

A. 波长越短

B. 声束越窄

C. 能量越集中

D. 以上都对

8. 超声波声速主要取决于( )

A. 介质的密度与弹性

B. 质点在介质中振动的方式

C. A和B

D. 声阻抗

9. 用超声波在远场区探测两个直径相同的平底孔，一个声程为100mm，另一个声程为300mm，在不计材质衰减的情况下，两个平底孔的回波声压差为( )

A. 9.5dB

B. 12dB

C. 24dB

D. 19dB

10. 如果超声波频率增加而晶片直径不变，则声束扩散角将( )

A. 减小

B. 保持不变

C. 增大

D. 随声速均匀变化

11. 单位时间内，超声波通过传播方向垂直截面单位面积上并且与声压振幅的二次方成正比的声能称为( )

A. 声压

B. 声强

C. 声场

D. 声能

12. 水平线性的好坏影响缺陷( )的精度

A. 定位

B. 定量

C. 当量

D. 定性

13. 超声波探伤仪的动态范围是( )

A. 探测仪灵敏度最高时，发现最小缺陷的能力

B. 检测相邻缺陷的能力

C. 示波屏上反射波高从刚满幅降到刚消失的分贝量

D. 缺陷回波与杂波的分贝差

14. 超声波探伤中采用较高的探伤频率有利于提高( )

A. 对小缺陷的检出能力

B. 对缺陷的定位精度

C. 相邻缺陷的分辨能力

D. 以上都对

15. 超声波探伤中，晶片表面和零件表面之间使用耦合剂的主要原因是( )

A. 起润滑作用，减少晶片摩擦

B. 若晶片与工件接触，不便于振动

C. 空气间隙会使超声波全反射

D. 以上都对

16. 在液体中唯一能传播的声波波形是( )

A. 剪切波

B. 瑞利波

C. 压缩波

D. 兰姆波

17. 在同一固体材料中，纵、横波声速之比与材料的( )有关。

A. 密度

B. 弹性模量

C. 泊松比

D. 厚度

18. 超声波的扩散衰减主要取决于( )

A. 波阵面的几何形状

B. 材料的晶粒度

C. 材料的厚度

D. 材料的黏滞性

19. 在探测条件相同的情况下，面积比为2的两个平底孔，其反射波相差( )

A. 6dB

B. 12dB

C. 9dB

D. 3dB

20. 超声波垂直入射到两种声阻抗相差很小的介质组成的界面时( )

A. 几乎全反射，无透射

B. 几乎全透射，无反射

C. 无反射和透射

D. 全折射

21. 纵波倾斜入射到有机玻璃/钢界面时，有机玻璃中纵波声速为2730m/s，钢中纵波声速为5900m/s，横波声速为3230m/s，则第二临界角为( )

A. 27.6°

B. 57.7°

C. 30°

D. 60°

22. A型显示探伤仪，从荧光屏上可获得的信息是( )

A. 缺陷取向

B. 缺陷指示长度

C. 缺陷波幅和传播时间

D. 缺陷图像

23. CSK-IB试块将IIW试块的Φ50mm孔改为Φ40mm、Φ44mm、Φ50mm台阶孔，其目的是( )

A. 测定斜探头K值

B. 测定直探头盲区范围

C. 测定斜探头分辨率

D. 测定垂直线性

24. 钢锻件检测时，超声波的衰减主要取决于( )

A. 材料的表面状态

B. 材料晶粒度的影响

C. 材料的几何形状

D. 材料对声波的吸收

25. 厚板焊缝探伤时，时常会漏掉( )

A. 与表面垂直的裂纹

B. 根部未焊透

C. 方向无规律的夹渣

D. 与表面平行的未熔合

26. 钢的纵波声速为5900m/s，横波声速为3230m/s，2MHz的声波在钢中的纵波波长是( )

A. 1.615mm

B. 2.95mm

C. 0.34mm

D. 0.62mm

27. 2.5P13×13K2探头，其探头块中纵波声速为2730m/s，钢中纵波声速为5900m/s，横波声速为3230m/s，其探头入射角为( )

A. 37.6°

B. 57.7°

C. 49.1°

D. 67.4°

28. 一般来说，在频率一定的情况下，在给定的材料中，横波探测缺陷要比纵波灵敏，这是因为( )

A. 横波比纵波的波长短

B. 横波质点振动的方向比缺陷更为灵敏

C. 在材料中横波不易扩散

D. 横波比纵波的波长长

29. 可用来表示超声波检测仪与探头组合性能的指标是( )

A. 水平线性、垂直线性、动态范围

B. 频带宽度、探测深度、重复频率

C. 灵敏度余量、盲区、分辨力

D. 入射点、近场长度、扩散角

30. 检查焊缝中横向裂纹的最好超声波扫查方法是( )

A. 探头在前后移动的同时兼作10°~15°的摆动

B. 选用折射角较小的探头

C. 应使用转动式扫查

D. 把焊缝打磨平，在焊缝上进行平行于焊缝的扫查

31. 连续波与脉冲波( )，它是一种连续振动的声波

A. 相反

B. 一样

C. 接近

D. 以上都不对

32. 介质中质点产生相应的横向和纵向两种振动的合成，使质点做( )的振动和传播称为兰姆波。

A. 直线轨迹

B. 半圆轨迹

C. 椭圆轨迹

D. 三角轨迹

33. ( )探头具有较长的近场长度。

A. 1MHz、Φ14mm

B. 2.5MHz、Φ14mm

C. 1MHz、Φ20mm

D. 2.5MHz、Φ30mm

34. 介质的弹性性能越好，密度越小，则声波在介质中的传播速度( )

A. 不变

B. 越低

C. 越高

D. 以上都对

35. 超声波在介质中传播时，任一点的声压和该点振动速度之比称为( )

A. 声强

B. 声阻抗

C. 声振幅

D. 位移

36. 厚度相同，材料相同时，( )工件对超声波的衰减大。

A. 钢锻件

B. 铸钢件

C. 钢板

D. 上述工件的衰减相同

37. 超声波倾斜入射至异质界面时，其传播方向的改变主要取决于( )

A. 界面两侧介质的声阻抗

B. 界面两侧介质的声速

C. 界面两侧介质的衰减系数

D. 以上全部

38. 声压反射率是指( )与入射声压之比。

A. 反射声压

B. 入射声压

C. 透射声压

D. 反射声强

39. 不锈钢比碳素钢的声阻抗大1%，则两者结合界面上的声压反射率为( )

A. 0.50%

B. 1%

C. 1.50%

D. 以上都不对

40. 用K=2.5的探头探测厚度16mm的板对接焊缝，探头移动区长度为( )

A. 50mm

B. 100mm

C. 130mm

D. 可以取任意值

41. 平面波是指波源为一个无限大平面声源，任意时刻的( )为与声源平行的平面。

A. 波形

B. 波谷

C. 波峰

D. 波阵面

42. 在超声波传播过程中，波线与波阵面( )

A. 始终平行

B. 始终垂直

C. 有时垂直，有时平行

D. 以上都不对

43. 脉冲反射式超声波探伤仪中，产生时基线的电路单元叫做( )

A. 触发电路

B. 扫描电路

C. 发射电路

D. 同步电路

44. 斜探头的斜楔一般采用有机玻璃制成，它的主要功能是将( )，并按给定的折射角将横波透入试件。

A. 纵波转换为横波

B. 横波转换为纵波

C. 声波转换为电磁波

D. 以上都是

45. 探头内( )的主要作用是防止产生杂波，始脉冲变窄，使盲区变小

A. 电缆

B. 吸收块

C. 保护膜

D. 以上都不对

46. 一个垂直线性好的仪器在荧光屏上的波幅从100%降至25%时，衰减( )

A. 6dB

B. 12dB

C. 24dB

D. 9dB

47. 在大多数情况下( )频率的探头分辨力最好

A. 1MHz

B. 5MHz

C. 15MHz

D. 25MHz

48. 由于波的绕射，使超声波探伤灵敏度约为( )，因此提高频率，有利于发现更小的缺陷。

A. 波长的1/2

B. 1/4波长

C. 1/8波长

D. 1个波长

49. 在金属材料的超声波探伤中，使用最多的频率范围是( )

A. 10~25MHz

B. 1~1000KHz

C. 1~5MHz

D. 大于20000MHz

50. 机械波的波速取决于( )

A. 机械振动中质点的速度

B. 机械振动中质点的振幅

C. 机械振动中质点的振动频率

D. 弹性介质的特性

51. 在同种固体材料中，纵波声速CL、横波声速CS与表面波声速CR之间的关系是( )

A. CR>CS>CL

B. CS>CL>CR

C. CL>CS>CR

D. 以上都不对

52. 活塞波声场，声束轴线上最后一个声压极大值到声源的距离称为( )

A. 近场长度

B. 主声束

C. 未扩散区

D. 超声场

53. 超声场的未扩散区长度( )

A. 约等于近场长度

B. 约等于近场长度0.6倍

C. 约等于近场长度1.6倍

D. 约等于近场长度3倍

54. 同直径的平底孔在球面波声场中与声源距离增大1倍，则回波减弱( )

A. 6dB

B. 12dB

C. 3dB

D. 9dB

55. 同直径的长横孔在球面波声场中与声源距离增大1倍，则回波减弱( )

A. 6dB

B. 12dB

C. 3dB

D. 9dB

56. 探头上标的2.5MHz是指( )

A. 重复频率

B. 工作频率

C. 触发脉冲频率

D. 以上都不对

57. 已知PZT-4的频率常数是2000m/s，2.5MHz的PZT-4晶片厚度约为( )

A. 0.8mm

B. 1.25mm

C. 1.6mm

D. 0.4mm

58. 在毛面或曲面工件上做直探头探伤时，应使用( )

A. 硬保护膜直探头

B. 大尺寸直探头

C. 软保护膜直探头

D. 高频直探头

59. 以下哪一条，不属于双晶探头的优点?( )

A. 探测范围大

B. 工件中近场长度小

C. 盲区小

D. 杂波少

60. 采用什么超声探伤技术不能测出缺陷深度?( )

A. 直探头探伤法

B. 脉冲反射法

C. 斜探头探伤法

D. 穿透法

61. 下列哪种方法可增大超声波在粗晶材料中的穿透能力?( )

A. 用直径较大的探头进行检验

B. 在细化晶粒的热处理后检验

C. 将接触法探伤改为液浸法探伤

D. 将纵波探伤改为横波探伤

62. 锻件超声波探伤时机应该选择在( )

A. 热处理前，孔、槽、台阶加工前

B. 热处理后，孔、槽、台阶加工前

C. 热处理前，孔、槽、台阶加工后

D. 热处理后，孔、槽、台阶加工后

63. 对接焊缝进行探伤时，在CSK-IA试块上测得数据绘制距离-dB曲线，现要计入表面补偿4dB，则应( )

A. 将测长线下移4dB

B. 三条线同时上移4dB

C. 将判废线下移4dB

D. 三条线同时下移4dB

## 五、渗透检测（16题）

1. 下面哪一条不是渗透探伤的特点?( )

A. 这种方法能精确地测量裂纹或不连续性缺陷的深度

B. 这种方法能在现场检测大型工件

C. 这种方法能发现浅的表面缺陷

D. 使用不同类型的渗透材料可获得较高或较低的灵敏度

2. 下列关于液体的表面张力系数的说法正确的是( )

A. 容易挥发的液体比不容易挥发的液体表面张力系数要大

B. 同一种液体在高温时，表面张力系数要小

C. 含有杂质的液体比纯净的液体表面张力要大

D. 以上都对

3. 玻璃细管插入水银槽内，细管内水银面呈( )

A. 凹面，液面升高

B. 凸面，液面升高

C. 凸面，液面降低

D. 凹面，液面降低

4. 固体被润湿的条件是( )

A. 润湿角小于90°

B. 润湿角大于90°

C. 润湿角等于90°

D. 全不是

5. 在可见光范围内，如果下列各种颜色亮度相同，其中哪种颜色最容易被发现?( )

A. 红色

B. 黄绿色

C. 蓝色

D. 紫色

6. 为使水具有比较好的渗透性能则必须( )

A. 加入润湿剂以提高润湿能力

B. 加入润湿剂以减少润湿能力

C. 加入润湿剂以增大表面张力

D. 水是好的渗透剂，不必添加别的成分

7. 非水洗型渗透剂和可水洗型渗透剂之间的重要区别是( )

A. 可水洗型渗透剂大多含有乳化剂，非可水洗型渗透剂不含有乳化剂

B. 两种渗透剂的黏度不同

C. 两种渗透剂的颜色不同

D. 非水洗型渗透剂比可水洗型渗透剂容易去除

8. 下列哪条不是好的渗透剂应具有的特点?( )

A. 能很快地渗入细微的表面开口缺陷中去

B. 挥发快

C. 能保留在比较大的缺陷中

D. 探伤后容易从零件表面上去除掉

9. 乳化剂用来( )

A. 将不连续性中的渗透液洗掉

B. 使用水或油溶性渗透液时，有助于清洗零件表面

C. 乳化油溶性渗透液使之能被水洗掉

D. 施加乳化剂用来预清洗零件

10. 可水洗型渗透探伤，施加干粉显像剂应在( )

A. 施加渗透剂之后

B. 去除渗透剂之后

C. 去除渗透剂，适当干燥后

D. 去除渗透剂彻底干燥之后

11. 后乳化着色探伤，采用湿式显像的施加方法是( )

A. 刷涂

B. 擦涂

C. 浸入

D. 喷涂

12. 水洗型渗透液可用水法清洗，喷水的压力和温度分别为( )

A. 0.05MPa，0~80℃

B. 0.34MPa，20~60℃

C. 0.034MPa，10~40℃

D. 0.34MPa，10~40℃

13. 下列哪种无损检测方法检测非铁金属试件表面缺陷效果较好？( )

A. 超声检测

B. X射线（照相）检测

C. 磁粉检测

D. 渗透检测

14. 下列哪种无损检测方法检测试件内部气孔效果较好？( )

A. 超声检测

B. 磁粉检测

C. 渗透检测

D. X射线（照相）检测

15. 下列哪种检测方法在缺陷评定时受时间因素的影响( )

A. 渗透检测

B. 磁粉检测

C. 射线检测

D. 超声波检查

16. 下列哪种说法是正确的？( )

A. PT比ET灵敏度低

B. 对于铁磁性材料表面缺陷的检测，PT比MT可靠

C. PT不能发现疲劳裂纹

D. 对于微小表面缺陷的检测，PT比UT可靠

共 129 道选择题